H14W内螺纹止回阀

概述 内螺纹止回阀的功能是用来防止管路中的介质倒流。止回阀属于自动阀类，启闭件靠流动介质的力量自行开启或关闭。止回阀只用于介质单向流动的管路上，阻止介质回流，以防发生事故。 适用介质为：水、油品、蒸汽、酸性介质等。 标准 设计与制造; 结构长度; 压力-温度等级; 连接法兰; 试验与检验. GB12236; GB12221; GB9131 JB/T74 HG20604; JB/T74-94 GB9113 HG20592-20635; JB/T9092-1999 GB13927. 内螺纹止回阀压力试验 称压力 PN(MPa); 试验压力(MPa); 适用温度(℃); 适用介质. 强度试验; 密封试验; WCB; Cr5Mo; 1Cr18Ni12Mo2Ti; 1Cr18Ni9Ti. 1.6; 2.4; 1.8; ≤425; ≤550; ≤220; ≤200; 水、油品、蒸汽、酸性介质. 2.5; 3.8; 2.8. 4.0; 6.0; 4.4. 6.4; 9.6; 7.1. 10.0; 15.0; 11.0; -. 16.0; 24.0; 17.6. 25.0; 37.5; 27.5. 内螺纹止回阀主要零件材料及性能 零件名称; 材料编号. 阀 体; WCB; ZGCr5Mo; ZG1Cr18Ni9Ti; ZG1Cr18Ni12Mo2Ti. 阀 盖; WCB; ZGCr5Mo; ZG1Cr18Ni9Ti; ZG1Cr18Ni12Mo2Ti. 阀 瓣; WCB; ZGCr5Mo; ZG1Cr18Ni9Ti; ZG1Cr18Ni12Mo2Ti. 摇 杆; WCB; ZGCr5Mo; ZG1Cr18Ni9Ti; ZG1Cr18Ni12Mo2Ti. 阀 座; 25; 1Cr18Ni9Ti; 1Cr18Ni9Ti; 1Cr18Ni12Mo2Ti. 销 轴; 1Cr17Ni2; 1Cr18Ni9Ti; 1Cr18Ni12Mo2Ti. 密封环、垫片; 包覆垫; 1Cr18Ni9Ti; 1Cr18Ni12Mo2Ti. 内螺纹止回阀主要技术尺寸 公称压力 PN(MPa); 公称直径 DN(mm); 主要外形尺寸及连接尺寸(mm); 重量 (kg). L; D; D1; D2; b-f; z-d; D3; H. 1.6; 25; 160; 115; 85; 65; 16-2; 4--14; 140; 130; 14. 32; 180; 135; 100; 78; 16-2; 4--18; 150; 140; 16. 40; 200; 145; 110; 85; 16-2; 4--18; 160; 150; 18. 50; 230; 160; 125; 100; 16-2; 4--18; 185; 160; 22. 65; 290; 180; 145; 120; 18-3; 4--18; 215; 177; 26. 80; 310; 195; 160; 135; 20-3; 8-18; 235; 187; 33. 100; 3540; 215; 180; 155; 20-3; 8-18; 255; 202; 39. 125; 400; 245; 210; 185; 22-3; 8-18; 285; 227; 57. 150; 480; 280; 240; 210; 24--3; 8-23; 330; 263; 80. 200; 550; 335; 295; 265; 26-3; 12-23; 385; 293; 95. 250; 650; 405; 355; 320; 30-3; 12-25; 455; 330; 175. 300; 750; 460; 410; 375; 30-4; 12-25; 515; 382; 260. 350; 850; 520; 470; 435; 34--3; 16-25; 545; 430; 360. 400; 950; 580; 525; 485; 36-4; 16-30; 600; 480; 496. 500; 1150; 705; 650; 608; 44--4; 20-34; 730; 560; 588..